高纯项目非标火法设备设计参数及供货要求

- 精馏炉机组

- 单炉处理量：约15kg

- 外形尺寸：约Φ480X750mm

- 加热套内径：约Φ248mm

- 加热温度：900℃，电阻加热，双温区，两段加热体法兰连接，上段高度450mm，下段高度300mm，底部双放料口（一个位于正中间、一个距离侧壁20mm）。

- 真空机组：JK-300扩散泵+机械泵，真空度：10-3pa，泵前端带挡板式沉粉室（过滤器）

- 复合真空计： 10-4Pa

- 真空压盖：Φ276X10，不锈钢材质。

- 炉架：总高约1570mm，可升降。

- 操作梯：高约1000mm

- 炉内部坩埚自配

- 示意图如下：

- 图1 炉体升降及控制示意图                       图2 真空机组示意图

- 图3 加热炉体示意图

- 搅拌炉机组

- 单炉处理量：约20kg

- 炉内尺寸：约Φ230X500

- 材质：内部316L

- 加热方式：电阻加热

- 加热温度：900℃

- 炉架高度：约500mm

- 要求：底部放料口及放料管道电加热，伴热温度300℃。炉盖设置加料口和尾气排放口，尾气口法兰连接。

- 图4 搅拌炉机组示意图

- 氢化炉机组

- 单炉处理量：约8kg

- 尺寸：外径约Φ400mm，总长600X2mm（双温区）。

- 加热套内径：约Φ160mm

- 加热温度：1100℃，电阻加热，卧式双温区，两段加热体可分别打开。

- 材质：外层304不锈钢材质。

- 炉架：总高约1000mm。

- 氢气流量计：0-1L/min，非金属浮子球。

- 炉内部石英管自配

- 示意图如下：

- 图5 氢化炉示意图

- 区熔炉机组

- 单炉处理量：约5kg

- 外形尺寸：约1700mm*600mm*1300mm。

- 加热套内径：约Φ100mm

- 加热温度：900℃，电阻加热，三道加热环，两加热环临边宽度约50mm（间隔距离可调）。

- 炉丝加热宽度：约20mm

- 加热环行程：800—1200mm。

- 行车速度：慢速行车：0-60mm/hr；快速行车：3200-4000mm/hr（15分钟内回位）。

- 材质：框架304不锈钢材质。

- 炉架：总高约1000mm。

- 氢气流量计：0-2L/min，非金属浮子球。

- 炉内部石英管自配

- 示意图如下：

- 图6 区熔炉机组示意图